**NOTICE KIT TADELKAT INTERIEUR DE DOUCHE OU PLAN DE VASQUE**

**Intérieurs de douche Et plans de vasque**

1 – L’enduit Rustier se dilue soit avec de l’eau et/ou il peut aussi se diluer avec de l’eau et du Rustiétanch (soit diluer la poudre avec 1/3 de Rustiétanch liquide et 2/3 d'eau lors du mélange (soit en proportion 2 litres d'eau pour 1 litre de Rustiétanch, (si besoin de diluer un peu plus la pâte respecter ces valeurs d'eau et de Rustiétanch pour le mélange au malaxeur).

Appliquer le Rustier en deux épaisseurs de 2 mm environ chacune. La deuxième couche doit se passer sur la première humide (dans la même journée), soit une consommation de 4 à 5 m² par seau en double épaisseur, et une consommation de 7 à 8 m² environ pour une simple épaisseur.

2 – TRAITEMENT : 3 à 4 couches pures de GEMROC avec un temps de séchage de 1 h à 2 h entre chaque couche.

Terminer avec le RUSTIETANCH dilué (dilution : 1 volume de rustiétanch pour 2 volumes d’eau) en trois couches diluées avec 2 h de séchage entre chaque couche.